| nm | T |
| --- | --- |
| 400 | 77.3% |
| 405 | 88.0% |
| 410 | 94.4% |
| 415 | 96.8% |
| 420 | 97.1% |
| 425 | 96.8% |
| 430 | 96.1% |
| 435 | 95.9% |
| 440 | 95.7% |
| 445 | 95.8% |
| 450 | 96.0% |
| 455 | 96.0% |
| 460 | 96.0% |
| 465 | 96.0% |
| 470 | 96.0% |
| 475 | 95.9% |
| 480 | 96.1% |
| 485 | 96.4% |
| 490 | 96.6% |
| 495 | 96.8% |
| 500 | 97.2% |
| 505 | 97.5% |
| 510 | 97.6% |
| 515 | 97.9% |
| 520 | 97.9% |
| 525 | 97.7% |
| 530 | 97.5% |
| 535 | 97.0% |
| 540 | 96.6% |
| 545 | 96.1% |
| 550 | 95.8% |
| 555 | 95.4% |
| 560 | 95.1% |
| 565 | 94.9% |
| 570 | 94.8% |
| 575 | 94.7% |
| 580 | 94.8% |
| 585 | 94.9% |
| 590 | 95.2% |
| 595 | 95.4% |
| 600 | 95.7% |
| 605 | 95.9% |
| 610 | 96.2% |
| 615 | 96.4% |
| 620 | 96.6% |
| 625 | 96.8% |
| 630 | 96.8% |
| 635 | 96.7% |
| 640 | 96.8% |
| 645 | 96.7% |
| 650 | 96.5% |
| 655 | 96.2% |
| 660 | 96.0% |
| 665 | 95.8% |
| 670 | 95.6% |
| 675 | 95.3% |
| 680 | 95.1% |
| 685 | 95.0% |
| 690 | 94.7% |
| 695 | 94.6% |
| 700 | 94.5% |
| 705 | 94.4% |
| 710 | 94.5% |
| 715 | 94.4% |
| 720 | 94.5% |
| 725 | 94.6% |
| 730 | 94.8% |
| 735 | 94.8% |
| 740 | 95.2% |
| 745 | 95.4% |
| 750 | 95.6% |
| 755 | 95.8% |
| 760 | 95.9% |
| 765 | 96.4% |
| 770 | 96.6% |
| 775 | 96.9% |
| 780 | 97.0% |
| 785 | 97.3% |
| 790 | 97.4% |
| 795 | 97.6% |
| 800 | 97.8% |
| 805 | 98.0% |
| 810 | 98.0% |
| 815 | 97.8% |
| 820 | 98.0% |
| 825 | 98.0% |
| 830 | 98.0% |
| 835 | 97.9% |
| 840 | 97.9% |
| 845 | 98.0% |
| 850 | 97.8% |
| 855 | 97.4% |
| 860 | 97.1% |
| 865 | 97.6% |
| 870 | 97.1% |
| 875 | 97.0% |
| 880 | 96.9% |
| 885 | 96.7% |
| 890 | 96.5% |
| 895 | 96.4% |
| 900 | 96.3% |
| 905 | 96.2% |
| 910 | 96.0% |
| 915 | 95.9% |
| 920 | 95.9% |
| 925 | 95.8% |
| 930 | 95.8% |
| 935 | 95.7% |
| 940 | 95.6% |
| 945 | 95.6% |
| 950 | 95.7% |
| 955 | 95.7% |
| 960 | 95.9% |
| 965 | 95.9% |
| 970 | 95.8% |
| 975 | 95.9% |
| 980 | 95.9% |
| 985 | 96.0% |
| 990 | 96.1% |
| 995 | 96.2% |
| 1000 | 96.3% |
| 1005 | 96.4% |
| 1010 | 96.5% |
| 1015 | 96.6% |
| 1020 | 96.8% |
| 1025 | 96.8% |
| 1030 | 97.0% |
| 1035 | 97.1% |
| 1040 | 97.1% |
| 1045 | 97.2% |
| 1050 | 97.3% |
| 1055 | 97.3% |
| 1060 | 97.4% |
| 1065 | 97.4% |
| 1070 | 97.4% |
| 1075 | 97.4% |
| 1080 | 97.3% |
| 1085 | 97.3% |
| 1090 | 97.2% |
| 1095 | 97.1% |
| 1100 | 97.0% |
| 1105 | 96.8% |
| 1110 | 96.7% |
| 1115 | 96.5% |
| 1120 | 96.3% |
| 1125 | 96.1% |
| 1130 | 95.9% |
| 1135 | 95.5% |
| 1140 | 95.2% |
| 1145 | 94.9% |
| 1150 | 94.5% |
| 1155 | 94.2% |
| 1160 | 93.7% |
| 1165 | 93.3% |
| 1170 | 92.9% |
| 1175 | 92.4% |
| 1180 | 92.0% |
| 1185 | 91.4% |
| 1190 | 90.9% |
| 1195 | 90.4% |
| 1200 | 89.9% |
| 1205 | 89.4% |
| 1210 | 88.8% |
| 1215 | 88.2% |
| 1220 | 87.6% |
| 1225 | 87.1% |
| 1230 | 86.5% |
| 1235 | 85.9% |
| 1240 | 85.3% |
| 1245 | 84.7% |
| 1250 | 84.0% |
| 1255 | 83.4% |
| 1260 | 82.8% |
| 1265 | 82.1% |
| 1270 | 81.5% |
| 1275 | 80.8% |
| 1280 | 80.2% |
| 1285 | 79.6% |
| 1290 | 78.9% |
| 1295 | 78.3% |
| 1300 | 77.7% |
| 1305 | 77.1% |
| 1310 | 76.5% |
| 1315 | 75.9% |
| 1320 | 75.3% |
| 1325 | 74.7% |
| 1330 | 74.1% |
| 1335 | 73.5% |
| 1340 | 72.9% |
| 1345 | 72.4% |
| 1350 | 71.9% |
| 1355 | 71.3% |
| 1360 | 70.7% |
| 1365 | 70.1% |
| 1370 | 69.5% |
| 1375 | 68.9% |
| 1380 | 68.3% |
| 1385 | 67.7% |
| 1390 | 67.0% |
| 1395 | 66.4% |
| 1400 | 65.6% |
| 1405 | 65.1% |
| 1410 | 64.5% |
| 1415 | 63.9% |
| 1420 | 63.5% |
| 1425 | 63.1% |
| 1430 | 62.8% |
| 1435 | 62.5% |
| 1440 | 62.2% |
| 1445 | 61.9% |
| 1450 | 61.6% |
| 1455 | 61.4% |
| 1460 | 61.1% |
| 1465 | 60.8% |
| 1470 | 60.5% |
| 1475 | 60.2% |
| 1480 | 59.9% |
| 1485 | 59.6% |
| 1490 | 59.4% |
| 1495 | 59.1% |
| 1500 | 58.8% |
| 1505 | 58.6% |
| 1510 | 58.2% |
| 1515 | 58.0% |
| 1520 | 57.8% |
| 1525 | 57.5% |
| 1530 | 57.3% |
| 1535 | 57.1% |
| 1540 | 56.8% |
| 1545 | 56.6% |
| 1550 | 56.4% |
| 1555 | 56.2% |
| 1560 | 56.0% |
| 1565 | 55.8% |
| 1570 | 55.5% |
| 1575 | 55.4% |
| 1580 | 55.2% |
| 1585 | 55.0% |
| 1590 | 54.8% |
| 1595 | 54.6% |
| 1600 | 54.5% |
| 1605 | 54.3% |
| 1610 | 54.1% |
| 1615 | 54.0% |
| 1620 | 53.9% |
| 1625 | 53.7% |
| 1630 | 53.5% |
| 1635 | 53.4% |
| 1640 | 53.2% |
| 1645 | 53.1% |
| 1650 | 52.9% |
| 1655 | 52.7% |
| 1660 | 52.6% |
| 1665 | 52.4% |
| 1670 | 52.3% |
| 1675 | 52.1% |
| 1680 | 52.0% |
| 1685 | 51.8% |
| 1690 | 51.6% |
| 1695 | 51.5% |
| 1700 | 51.3% |